Коронка

Диоксид циркония, оксид алюминия

Показания

• Любой отдел в полости рта, включая боковую группу

зубов

• Коронка на основе алюминия (0,4 мм) предназначена для использования в эстетической

зоне от премоляра до премоляра

• Естественные зубы и реставрации на имплантатах

1. Препарирование

Коронка во фронтальном/боковом

отделах

• Устраните острые края, поднутрения, скаты

и бороздки

• Сошлифуйте на глубину от 0,8 мм до 1,5 мм

• Препарирование характеризуется формированием

невыраженного уступа

• Обеспечьте достаточное пространство для толщины

каркаса и облицовки керамики.

Коронка в боковом отделе

• Сохраните окклюзионную поверхность максимально

ровной

• Избегайте формирования глубокой центральной

бороздки

• Обеспечьте достаточную глубину препарирования

окклюзионной поверхности (от 1,5 мм до 2 мм)

• Используйте желобообразный бор для получения

конвергенции аксиальных стенок от 5° до 15°

2. Оттиск

• Получите стандартный оттиск, используя предпочи-

таемый материал и метод

• Отправьте оттиск в лабораторию «Дентал Стиль»

3. Лабораторные процедуры

• В лаборатории изготавливается модель, произво-

дится ее сканирование для изготовления колпачка,

который впоследствии будет облицован керамикой.

4. Фиксация

• Аккуратно установите протез на зуб и проверьте

окклюзионные и проксимальные контакты. Окклю-

зионные контакты должны быть легкими. Эксцен-

трические контакты должны быть минимальными.

• Зафиксируйте реставрацию на постоянный цемент

Винир

Оксид алюминия

Показания

• Любой отдел в полости рта, где возможно провести препа-

рирование согласно требованиям

1. Препарирование

• Используйте стандартные методы препарирования

под виниры

• Препарирование характеризуется формированием

невыраженного уступа

• В целом вы должны осуществить препарирование

таким образом, чтобы:

– Устранить все острые углы и края

– Создать конвергенцию аксиальных стенок

– Обеспечить достаточное пространство для каркаса

и облицовки керамики.

Рекомендуется консервативное сошлифовывание

(от 0,5 мм до 0,7 мм)

• Препарирование должно распространяться на

расстояние от 1 мм (минимум) до 3 мм (максимум)

на небную поверхность

• Глубина препарирование в области контактных

пунктов не должна быть более 1 мм

Примечание! Каркас винира составляет всего

0,25 мм по толщине.

2. Оттиск

• Получите оттиск традиционным методом

• Отправьте оттиск в лабораторию «Дентал Стиль»

3. Лабораторные процедуры

• В лаборатории изготавливается модель, произво-

дится ее сканирование для изготовления каркаса

винира, который впоследствии

будет облицован керамикой.

4. Бондинг

Примечание. Винир необходимо

фиксировать на композитный цемент

• Аккуратно установите винир на

отпрепарированный зуб и оцените проксимальные

контакты, прилегание и эстетические параметры

перед фиксацией

• После примерки в полости рта очистите внутреннюю

поверхность винира  путем

нанесения 37% фосфорной кислоты на 15–20 секунд.

Промойте водой и высушите.

• Документально доказано, что винир адгезионно

связывается с фосфатным цементом модифициро-

ванным композитом. Настоятельно рекомендуется

использовать такую систему.

• Наносите различные компоненты из адгезионной

системы на поверхность отпрепарированного зуба

и на внутреннюю поверхность винира в соответствии с рекомендациями

производителя

• Удалите излишки, засветите и проведите оконча-

тельную чистку в соответствии с рекомендациями

производителя

Циркониевый мост

Диоксид циркония

Показания

• Предназначен для использования в любом отделе

в полости рта

• Размер каркаса ограничен цилиндром ∅25 мм по высоте

и длине в 60 мм

• Размер соединителя между единицами должен составлять

не менее 3 2 мм (высота ширина) при площади попе-

речного сечения не менее 6,0 мм2

• Естественные зубы и реставрации на имплантатах

Противопоказания

• Длина консольной части больше одной единицы

• Более двух промежуточных единиц

• Бруксизм

1. Препарирование

• Устраните острые края, поднутрения, скаты и бороздки

• Препарирование характеризуется формированием

невыраженного уступа

• Сформируйте конвергенцию аксиальных стенок

• Обеспечьте достаточное пространство для каркаса

и облицовки ™

Мост во фронтальном отделе

• Глубина сошлифовывания тканей зуба от 0,8 мм

до 1,5 мм

• Препарирование характеризуется формированием

невыраженного уступа

• Отпрепарируйте зубы таким образом, чтобы была воз-

можность изготовления каркаса с высотой соединителя

минимум 3 мм

Мост в боковом отделе

• Сформируйте максимально ровную окклюзионную

поверхность

• Обеспечьте достаточное окклюзионное сошлифовывание

(от 1,5 мм до 2 мм)

• Используйте желобообразный бор для получения

конвергенции аксиальных стенок от 5 до 15

2. Оттиск

• Получите стандартный оттиск, используя предпочи-

таемый материал и метод

• Отправьте оттиск в лабораторию «Дентал Стиль»

3. Лабораторные процедуры

• Штампики на модели сканируются с использовани-

ем сканера Procera®  или 3Shape®. Полученные

данные отправляются на производство .

• Мост изготавливается методом фрезерования

из цельного куска циркония, далее спекается

и возвращается в лабораторию

• Процесс изготовления реставрации завершается

нанесением керамики и отправкой в клинику

4. Фиксация

• В целях экономии времени мостовидный протез из

циркония можно фиксиро-

вать на обычный цемент или применить бондинг.

Алюминиевый мост

Оксид алюминия

Показания

• Предназначен для использования в эстетически значимой зоне

от премоляра до премоляра

• Мост на две-четыре единицы

• Размер соединителя между единицами должен составлять не

менее 3 2 мм (высота ширина) при площади поперечного

сечения не менее 6,0 мм2

• Естественные зубы и реставрации на имплантатах

Противопоказания

• Консольные единицы и более одной промежуточной единицы

• Бруксизм

1. Препарирование

• Устраните острые края, поднутрения, скаты

и бороздки

• Препарирование характеризуется формированием

невыраженного уступа

• Создайте конвергенцию аксиальных стенок

• Обеспечьте достаточное пространство для колпачка

и керамики ™

Мост во фронтальном отделе

• Глубина сошлифовывания тканей зуба от 0,8 мм

до 1,5 мм

• Препарирование характеризуется формированием

невыраженного уступа

• Отпрепарируйте зубы таким образом, чтобы была

возможность изготовления каркаса с высотой

соединителя минимум 3 мм

Мост в боковом отделе

• Сформируйте максимально ровную окклюзионную

поверхность

• Обеспечьте достаточное окклюзионное сошлифо-

вывание (от 1,5 мм до 2 мм)

• Используйте желобообразный бор для получения

конвергенции аксиальных стенок от 5° до 15°.

2. Оттиск

• Получите стандартный оттиск, используя предпочи-

таемый материал и метод

• Отправьте оттиск в лабораторию «Дентал Стиль»

3. Лабораторные процедуры

• Модель сканируется с помощью сканера Procera®

или 3Shape®. Полученные данные передаются

на производство.

• Мост изготавливается методом фрезерования,

спекается для обеспечения максимальной плотно-

сти и передается в лабораторию

• Процесс изготовления реставрации завершается

нанесением керамики и отправкой в клинику

4. Фиксация

• В целях экономии времени мостовидный протез

можно фиксировать на

обычный цемент или применить бондинг.